**აღწერა:**

**Dentocrown HD არის თვითნაყარი კომპოზიტური ფისი დროებითი გვირგვინების დასამზადებლად.**

**ხიდები, ინლეები, ონლეი და ვინირები მუდმივი რესტავრაციის შეკეთებამდე.**

**შემადგენლობა:**

**Bis GMA - Bis EMA – TEGDMA – UDMA – მიკრო/ნანო სილიციუმი , სხვა**

**ჩვენებები:**

**• დროებითი გვირგვინების, ხიდების, საინლეების, ონლეის, ნაწილობრივი გვირგვინის და ვინირების დამზადება.**

**აპლიკაცია:**

**ჩადეთ Dentocrown HD ვაზნა დისპენსერში შესაბამისი დგუშით. ტექნიკური გამო**

**მიზეზების გამო, შეიძლება მოხდეს მცირე განსხვავებები შევსების დონეზე ვაზნების კამერებს შორის.**

**ამ შემთხვევაში, გამოყენებამდე, ამოიღეთ კარტრიჯის თავსახური და გაწურეთ მასალა სანამ მასალა მიეწოდება თანაბრად ორივე კამერიდან. შემდეგ ჩადეთ შემრევი წვერი და ჩაკეტეთ 90°იანი შემობრუნება საათის ისრის მიმართულებით. ბერკეტის დამუშავებით ხდება მასალის ამოწურვა და ავტომატურად შერეული სწორი თანაფარდობით. გამოყენების შემდეგ არ ამოიღოთ შერევის წვერი კარტრიჯიდან.**

**შეცვალეთ გამოყენებული შერევის წვერი ახლით მომდევნო განაცხადის წინ. გამოყენების შემდეგ, დააბრუნეთ თავსახური კარტრიჯზე.**

**დამუშავების მიმართულებები:**

**გაათანაბრეთ ნებისმიერი ქვედანაყოფები პრეპარატში არაევგენოლის ცემენტის გამოყენებით.**

**1. მოამზადეთ ანაბეჭდი კბილის ამოღებამდე იმ შემთხვევებში, როდესაც არ არის ასაწყობი**

**გამოიყენება გვირგვინები ან მსგავსი აღდგენითი საშუალებები.**

**2. გაიმშრალეთ კბილები და მსუბუქად შეიზილეთ ადგილი ისეთი ლუბრიკანტის გამოყენებით, როგორიცაა ვაზელინი.**

**ან მსგავსი მასალები.**

**3. გაანაწილეთ Dentocrown HD პირდაპირ ანაბეჭდში ან მატრიცაში. ბუშტების თავიდან ასაცილებლად,**

**მნიშვნელოვანია, რომ შერევის კანულის წვერი ჩაეფლო მასალაში.**

**4. ნაზად ჩადეთ პირში და მყარად დაიჭირეთ მომზადებული კბილი , მისი ანაბეჭდის ფარგლებში მასალა, 45 წამამდე.**

**5. დაახლოებით 1:30 დან 1:45 წუთამდე ნარევის დაწყებიდან, დროებითი გვირგვინი ან ხიდი**

**ადვილად მოიხსნება მომზადებული კბილების ანაბეჭდთან ერთად. დაყენების რეაქცია უნდა იყოს მონიტორინგი ინტრაორალურად, როგორც ტემპერატურა პირში**

**აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა დაყენების დროზე და მოხსნა მხოლოდ დროებითია**

**შესაძლებელია გელის მდგომარეობის დროს.**

**6. გვირგვინი და ხიდი შეიძლება იყოს კონტურული და გაპრიალებული დამატებითი 2:30 წუთის შემდეგ.**

**რბილი, წებოვანი ინჰიბირების ფენის მოცილება Dentocrown HD-ის ზედაპირზე**

**(მაგ. ეთილის სპირტით გაწმენდით) აადვილებს ფორმირებას. დასრულებული გვირგვინი შეიძლება იყოს დასრულებული დაკბილული საფქვავის გამოყენებით და ა.შ.**

**7. ფრთხილად მორთეთ ზედმეტი მასალა და გაუხეშეთ ღრძილების გარშემო ადგილი. ცემენტი დროებითი აღდგენა ევგენოლისგან თავისუფალი დროებითი ცემენტის გამოყენებით.**

**განაცხადის დრო**

**შეყვანა პირში 0:00 – 0:45**

**ამოღება პირიდან 1:30 – 1:45**

**პარამეტრის დასასრული 2:20 – 2:30**

**ᲡᲘᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲘᲗ:**

* **ეს მასალა განკუთვნილია გასაყიდად და გამოსაყენებლად მხოლოდ სტომატოლოგების მიერ.**
* **ეს მასალა შეიცავს მეტაკრილის მონომერს. ზოგიერთ პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს ალერგია**
* **რეაქცია მონომერზე. არ გამოიყენოთ ეს მასალა პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ ალერგია ან**
* **ჰიპერმგრძნობელობა მეტაკრილის მონომერების მიმართ.**
* **თუ ეს მასალა იწვევს ალერგიულ რეაქციას ან ზედმეტ მგრძნობელობას, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება**
* **მაშინვე.**
* **მოერიდეთ კონტაქტს თვალებთან, ლორწოვან გარსთან, კანთან ან ტანსაცმელთან.**
* **თუ ეს მასალა მოხვდება თვალებთან, კარგად ჩამოიბანეთ თვალები წყლით და**
* **დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ოფთალმოლოგს.**
* **ყელის დასაცავად გამოიყენეთ რეზინის კაშხალი.**
* **არ გამოიყენოთ ეს მასალა კარტრიჯზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.**
* **თუ გამოიყენება მაცივარში შენახვა, გამოყენებამდე მიეცით საშუალება მიაღწიოს პროდუქტს ოთახის ტემპერატურას.**

**არ გამოიყენოთ, როდესაც პულპის ექსპოზიცია მოხდა და სიტუაცია მოითხოვს პირდაპირ ან**

* **არაპირდაპირი რბილობის დაფარვის პროცედურა.**
* **ერთჯერადი გამოყენების რჩევები.**

**შენახვა:**

**1. არ გაუშვათ აღდგენითი მასალები ამაღლებულ ტემპერატურაზე ან ინტენსიურ შუქზე.**

**2. შეინახეთ ეს მასალა 2 დან 27°C ტემპერატურაზე**

**3. 27°C/80°F ზე რეგულარულად მაღალი ტემპერატურა შეიძლება შეამციროს შენახვის ვადა.**

**4. შენახვის ვადა ოთახის ტემპერატურაზე 24 თვეა.**

**5. იხილეთ გარე კარტრიჯი ვადის გასვლის თარიღისთვის.**

**6. არ შეინახოთ მასალები ევგენოლის შემცველ პროდუქტებთან ახლოს.**

**ᲒᲐᲠᲐᲜᲢᲘᲐ:**

**ჩვენი პრეპარატები შემუშავებულია სტომატოლოგიაში გამოსაყენებლად. რაც შეეხება გამოყენებას**

**ჩვენს მიერ მიწოდებული პროდუქცია ეხება ჩვენს სიტყვიერ და/ან წერილობით ინფორმაციას**

**მიცემულია ჩვენი ცოდნით და ვალდებულების გარეშე. ჩვენი ინფორმაცია და/**

**ან რჩევა არ გათავისუფლებთ მიწოდებული მასალების ვარგისიანობის შესწავლისგან**

**ჩვენს მიერ განაცხადის დანიშნულებისამებრ. როგორც ჩვენი მომზადების განაცხადი**

**ჩვენი კონტროლის მიღმაა, მომხმარებელი სრულად არის პასუხისმგებელი აპლიკაციაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ**

**გარანტიას ვაძლევთ ჩვენი პრეპარატების ხარისხს არსებული სტანდარტების შესაბამისად და**

**ჩვენი გაყიდვისა და მიწოდების ზოგადი პირობების შესაბამისად.**

**მომხმარებლის ინფორმაცია:**

**არც ერთი პირი არ არის უფლებამოსილი მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელიც შეცვლის ინფორმაციას მოცემული ინსტრუქციის ფურცელში.**