SILANIT არის ერთკომპონენტიანი პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება როგორც წებოვანი

პრაიმერი მინაზე დაფუძნებულს შორის შემაკავშირებლის გასაძლიერებლად

კერამიკა მოტეხილობის აღდგენის დროს.

SILAN IT არის ასევე

მითითებულია ბოჭკოვანი ელემენტების მოსამზადებლად

ბოჭკოებით გამაგრებული რეკონსტრუქციის დროს (პოსტი და ჩასმა-

ბირთვები).

**Მომხმარებლის სახელმძღვანელო:**

1) დაამუშავეთ დასამუშავებელი ზედაპირი. ჩამოიბანეთ და გააშრეთ.

2) დაასხით მცირე რაოდენობით SILANIT უჯრაზე.

3) წაისვით პროდუქტი ადრე დამუშავებულ და გამშრალზე

ფაიფურის ზედაპირი მიკრო ჯაგრისით და გააშრეთ.

ნავთობისა და წყლის გარეშე ჰაერის ნაზი ნაკადი შეიძლება გამოყენებულ იქნას

დააჩქაროს პროდუქტის აორთქლება.

4) განაგრძეთ თქვენი ჩვეულებრივი ცემენტაციის პროცედურა.

**სიფრთხილე**: ინტრაორალური პროცედურის შემთხვევაში იზოლირება

რეზინის კაშხლით დასამუშავებელი ტერიტორია. ფრთხილად დახურეთ

ბოთლი ყოველი გამოყენების შემდეგ უკეთესი კონსერვაციისთვის, როგორც

პროდუქტი არასტაბილურია.

**შემადგენლო**ბა: ეთანოლი (96%) , სილანი (4%)

შეფუთვა: 1 ბოთლი (5მლ)

**შენახვა:** არ შეინახოთ 24°C ზე მაღალ ტემპერატურაზე.

შეავსეთ გამოყენების შემდეგ და შეინახეთ მაცივარში პროდუქტის სიახლის ოპტიმიზაციისთვის.

**ვარგისიანობის ვადა:** დამზადებიდან ორი წელი.

Არ გამოყენება ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.